Алгоритм проведения прямой реставрации зубов композитом

Charisma OPAL (Heraeus Kulzer).

К.м.н., врач высшей категории

Календарёва Г.А.,

кафедра терапевтической

стоматологии АСИПО

Ранее в газете «Стоматология Қазақстан» 2009 год, № 4 (44), стр. 2-3 была опубликована статья «Возможность художественной реставрации материалом Charisma® OPAL  (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany)». В данной публикации были описаны химическая структура и свойства Charisma Opal, цветовая гамма. Эти и многие другие положительные качества материала позволили расширить  показания к его применению. Раскрыта новая концепция оттенков дентина, которая дает более высокую опаковость, что обеспечивает низкую глубину проникновения света и более интенсивное его рассеивание.

По просьбе врачей-стоматологов, у которых композит Charisma OPAL вызвал большой интерес, предлагаем алгоритм построения прямой реставрации боковой группы зубов вышеуказанным материалом (алгоритм реставрации фронтальной группы зубов будет опубликован в следующем номере).

1 - Профессиональная гигиена.

Необходимо производить механическое удаление налета щетками и профилактическими резиновыми чашечками, наполненными чистящими пастами. Оптимальный результат достигается при использовании ультразвукового аппарата и хенди - бластера, удаляющего налет с помощью абразивного порошка, подаваемого на поверхность зуба с водой под давлением.

2 - Определение оттенка зуба.

На высушенную поверхность зуба накладываем композит, полимеризуем, увлажняем и смотрим на соответствие оттенка композита натуральным тканям. Получаем оттенок А2. Шкала Charisma OPAL предлагает нам сочетание оттенков ОМ и А2.

3 - Анестезия.

Еще 20 лет назад мы пациентам говорили: «нужно немного потерпеть»! Сегодня больные не должны испытывать не только зубной боли, но и просто неприятных ощущений во время лечения зубов. При каждой определенной стоматологической манипуляции следует проводить адекватное обезболивание.

4 - Препарирование.

Боры для препарирования кариозной полости имеют черную, синюю и зеленую полосу на ножке. Эмаль препарируется алмазными борами. Удаление некротизированного размягченного дентина проводится твердосплавными борами. Окончательная обработка эмали осуществляется финишными борами.

5 - Изоляция рабочего поля.

Из соображений гигиены для медицинского персонала и пациента, для защиты слизистой оболочки полости рта пациента от раздражающего действия химических субстанций, для ретракции десны и для защиты мягких тканей щек и губ следует применять коффердам. Кроме того, изоляция обеспечивает выигрыш во времени, облегчает нашу работы и дает достаточный обзор всего рабочего поля.

6 - Установка вспомогательных системы.

В данном случае для восстановления апроксимальных стенок используется матричная система и деревянные клинья.

7 - Кондиционирование твердых тканей зуба.

На эмаль наносится GLUMA® Etch Gel, а через 15 сек. кислота наносится на дентин на 15 сек. Затем вся кислота смывается обильным количеством воды в течение 30 сек. Эмаль после высушивания выглядит матовой, а дентин – искрящимся, как мокрый песок.

8 - Бондинг.

По инструкции завода-производителя Gluma®  Comfort® Bond + Desensitizer наносится 3-х кратно легкими втирающими движениями. Между каждым нанесением дать возможность растворителю выветриться. И только после третьей аппликации бонда проводится полимеризация в течении 20 сек.

9 - Восстановление апроксимальных стенок.

Здесь использовали эмалевый оттенок А2. Полимеризация 20 сек. Кариозную полость зуба по классу II перевели в класс I.

10 - Имитация дентина.

Полость послойно выполняется оттенком OM в пределах дентина. Полимеризация 40 сек.

11 - Восстановление жевательной поверхности.

Лист эмали на жевательной поверхности зуба имитирован оттенком А2. Если на границу зуб-композит нанести прозрачный оттенок СО (clear opal), то получается невидимый переход от натуральных тканей к реставрационному материалу. Время полимеризации оттенка СО – 20 сек.

12 - После снятия матриц и клиньев проводится шлифовка апроксимальных поверхностей металлическими, капроновыми штрипсами и флоссом.

13 – После удаления латексной завесы, проводится финишная обработка реставрации.

Хочется сказать СПАСИБО всем врачам, которые проявляют большой интерес к нашим статьям! Желаем удачи и творческих Вам успехов!

рис. 1 До лечения

рис. 2 После препарирования

рис. 3 Матричная система Palodent®

рис. 4 Кондиционирование эмали

рис. 5 Переход на дентин

рис. 6 Бондинг

рис. 7 Восстановление апроксимальных стенок оттенком эмали А2

рис. 8 Восстановление дентина оттенком ОМ

рис. 9 Шлифование металлической штрипсой

рис. 10 Шлифование капроновой штрипсой

рис. 11 После лечения