Heraeus

Kulzer

Laboratory Products Division

Heraeus

Kulzer

Laboratory Products Division

СПЛАВЫ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ЛИТЬЯ

твердые – эластичные – физически совместимые

Херениум – результат более интенсивных исследований на службе пациента

Для восстановления эстетики и жевательной функции многие пациенты нуждаются в съемном протезировании. С этим показанием прекрасно зарекомендовали себя CoCrMo- сплавы, обладающие высоким коэффициентом твердости и эластичности.

Фирма “Хереус” решила с полной ответственностью предложить пациенту оптимальные, физически совместимые дентальные сплавы. Являясь ведущим производителем дентальных сплавов с содержанием драгметаллов вот уже на протяжении двух десятилетий, фирма “Хереус” бросила самый серьезный вызов времени: разработать и изготовить CoCrMo-сплавы для модельного литья, объединяющие в себе великолепную физическую совместимость и высокую коррозионную устойчивость наряду с превосходными механическими свойствами. Отказ от Ni- и Be- компонентов с самого начала был само собой разумеющимся фактом. Результатом этой разработки явилось появление сплавов Херениум ЦЕ, Херениум ЕХ и нового Херениум НФ.

Херениум изготавливается по немецким законам чистоты.

Естественным является тот факт, что сплавы серии Херениум изготавливаются и контролируются по тем же высоким критериям к стандарту качества, что и дентальные сплавы с высоким содержанием драгметаллов, а также в рамках строгих требований, предъявляемых с точки зрения физической совместимости и коррозионной устойчивости.

Херениум – обладатель торгового знака СЕ за высокое европейское качество.

Система менеджмента по вопросам качества фирмы “Хереус” /отделение драгметаллов/, соответствует требованием системы стандартизации DIN EN ISO 9001 и нормам европейского стандарта EN 46001, предъявляемым к медицинским продуктам. Позднее было освидетельствовано соответствие системы качества, выданное комиссией Европейского сообщества “Medical Device Certification GmbH” согласно закону о медицинской продукции, нормам 93/42 EWG. Таким образом, фирма “Хереус” стала обладателем торгового знака CЕ по всем пастам драгметаллов и сплавов, изделиям точной механики, а также сплавам для модельного литья.

Херениум – сплав, выдержавший биологический контроль.

Фирма “Хереус”  тесно и интенсивно сотрудничает с целым рядом институтов и университетов в области биологической совместимости дентальных сплавов. Для контроля проводятся следующие испытания:

·	на цитотоксичность с применением мышиных фибропластов L929 согласно ISO 10993-5;

·	на чувствительность согласно ISO/DIN 10993-10.2;

·	на коррозийную устойчивость согласно DIN 1391, часть 2;

·	на коррозийную устойчивость согласно DMEM – Eluat.

Ни у одного из исследуемых сплавов не был обнаружен эффект, ведущий к разрушению на клеточном уровне.

Херениум – сертифицирован DIN и NIOM

Следующим значительным подтверждением качества сплавов для модельного литья является их регистрация в DIN – институте Германии и скандинавском регистрационном комитете дентальных материалов NIOM.

Все сплавы фирмы “Хереус”, применяемые для модельного литья, разрабатываются и контролируются по нормам DIN EN 26871. Сплавы Херениум ЦЕ и Херениум ЕХ прошли испытания вышеуказанных независимых институтов и получили соответствующие сертификаты. Сплав Херениум НФ заявлен на сертификацию.

Херениум – три первоклассных CoCrMo – сплава, удовлетворяющие требованиям технологии модельного литья.

Сплавы серии Херениум по своему составу разработаны таким образом, что представляют не только высокопрочные материалы, но и обладающие хорошим коэффициентом эластичности. Они хороши в литье, с замечательными свойствами текучести, что позволяет им хорошо проливаться и заполнять все пустые пространства. Каркасы из этих сплавов прекрасно поддаются электрохимической обработке и полируются.

Heraenium CE – Херениум ЦЕ

Классический сплав для модельного литья с оптимальными свойствами твердости и эластичности, зарекомендовавший себя в процессе многолетних клинических испытаний как долговечный сплав.

Свойства:

·	высокий коэффициент прочности и эластичности;

·	великолепная текучесть и заполняемость полого пространства.

Heraenium EH – Херениум ЕХ

Сплав для модельного литья из последних разработок фирмы, удовлетворяющий более высокие запросы по эластичности и пружинности материала, а также его обработки, которая завершается особенно успешно при применении моделировочного воска KF с мельчайшими частицами в микроструктуре. В связи с этим сплав Херениум УХ занимает одно из первых мест в технологии модельного литья.

Свойства:

·	великолепные возвратные свойства;

·	прочность на скручивание;

·	обработка и полировка улучшенного качества.

Heraenium NF – Херениум НФ    НОВИНКА!

Абсолютно новая разработка CoCrMo – сплава для всех видов модельного литья, включая изящные конструкции. Обладая модифицированным составом по сравнению со сплавами Херениум ЦЕ и Херениум ЕХ, сплав Херениум НФ имеет предел текучести при растяжении на 15-20% больше обычного, равного 0,2% при одинаково высокой твердости. Это говорит о возможности великолепного исполнения изящных и сложных работ.

Свойства:

·	наивысший предел текучести – 0,2% (720 МРа) среди сплавов серии Херениум;

·	5% растяжение, чем объясняется великолепный возвратный момент;

·	хорошее качество сварки, как традиционной, так и при помощи лазера.

Сплавы серии Херениум – основные составные системы модельного литья фирмы “Хереус”.

Сплавы серии Херениум – основные составные системы модельного литья фирмы “Хереус”, с помощью которых достигается абсолютное качество съемных протезов. Расходный материал и оборудование дополняют друг друга, так что один рабочий этап следует за другим. Приведем наиболее важные из 50 позиций этой системы: применение дентального твердого гипса Херастон М позволяет изготавливать рабочие модели с гладкой поверхностью, точностью исполнения по форме. Силиконы Хераформ и Хераформ РС помогают в процессе дублирования изготавливать в дальнейшем качественные огнеупорные модели из паковочных масс фирмы “Хереус”.

Решающее значение для качества литья имеет моделировочный воск КФ, который служит для изготовления отливок с экстремально мелкой структурой.

Именно эластичность и возвратные свойства сплавов для модельного литья решающим образом зависят от структуры отливок. Чем мельче она, тем лучше механические свойства сплавов. Опасность поломки хрупких элементов сводится на нет. Для получения подобных микроструктур фирма “Хереус” разработала методику присадки в виде мельчайших песчинок, которые концентрируются в полых пространствах. При заливке расплава они часто захватываются в полость формы и образовывают новую поликристаллическую структуру. Из модельного воска КФ изготавливаются все пользующиеся спросом восковые пластинки, ретенционные сетки и кламмерные дуги. В сочетании со специальными паковочными массами такими, как Херевест М и Херавест М Квик изготавливаются великолепные отливки с высококачественной поверхностью.

Вакуумно-индукционные литейные установки CL-I 95 или CL-IG гарантируют щадящий расплав сплавов, предназначенный для модельного литья, в высшей степени надежность в эксплуатации, а также неизменного качества литья.

Кроме этого, фирма “Хереус” предлагает широкую производственную программу подсобных материалов: аттачментов, припоя, клея и лазерной сварочной установки Херапульс, с которой в комплекте поставляется соответствующая проволока для лазерной сварки при модельном литье.

Подобной инструкцией по обработке сплавов серии Херениум служит брошюра с технической информацией “Система модельного литья фирмы “Хереус”