КАНАСОН

(Canason)

# Информация по применению

Разрешен к применению на территории РФ

# МЗМПР №  2001/ 894

Канасон представляет собой не резорбирующийся, плотно прилегающий и рентгеноконтрастный материал с антисептическими и противовоспалительными добавками, предназначенный для пломбирования корневых каналов.

Область применения:

Пломбирование подготовленных корневых каналов зубов.

Дозировка и способ применения:

Одну - капли жидкости нанести на блок для смешивания и основательно смешайть с порошком до получения материала такой консистенции, которую можно внести с помощью каналонаполнителя (около 3 частей порошка на 1 часть жидкости). В заключение материал вносится в подготовленный и высушенный канал корня зуба (например, лентуло). При этом необходимо следить за тем, чтобы канал был как можно меньше перепломбирован. Рекомендуется проводить рентгенологический контроль пломбирования.

Канасон сохраняет пластичность более 10 минут и затвердевает в канале корня зуба в течение около 
8 часов. В этот период времени сохраняется его антисептическое и противовоспалительное действие.

Порошок и жидкость после применения плотно закрывайте!

Указания и меры предосторожности:

Канасон содержит кортизон, параформальдегид, эвгенол. В случае аллергической реакции на данные составные части не применять.

Торговая форма :

Комбинированная упаковка

30 г порошка, 20 мл жидкости 	Арт.-№ 1250

Доп. упаковка 15 г порошка 	Арт.-№ 1253

Доп. упаковка 10 мл жидкости 	Арт.-№ 1254

Дополнительные сведения :

Для дальнейшего выполнения пломбы или восстановления зубной коронки лучшим является использование стекло-цемента (Аргион, Аква Ионобонд и Аква Ионофил Плюс).

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001250 RU 114 99 / 054	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Наши препараты разработаны для применения в стоматологии. Устные и/ или письменные указания, а также наши советы, основанные на детальном изучении материала, не обязывают Вас отказаться от использования выпускаемых нами материалов в соответствии с Вашей специальностью и по Вашему усмотрению. Однако применение наших материалов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - принятым стандартам.

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001250 RU 114 99 / 054	Germany	www.voco.com

© by VOCO

КАНАСОН

(Canason)

# Информация по применению

Разрешен к применению на территории РФ

# МЗМПР №  2001/ 894

Канасон представляет собой не резорбирующийся, плотно прилегающий и рентгеноконтрастный материал с антисептическими и противовоспалительными добавками, предназначенный для пломбирования корневых каналов.

Область применения:

Пломбирование подготовленных корневых каналов зубов.

Дозировка и способ применения:

Одну - капли жидкости нанести на блок для смешивания и основательно смешайть с порошком до получения материала такой консистенции, которую можно внести с помощью каналонаполнителя (около 3 частей порошка на 1 часть жидкости). В заключение материал вносится в подготовленный и высушенный канал корня зуба (например, лентуло). При этом необходимо следить за тем, чтобы канал был как можно меньше перепломбирован. Рекомендуется проводить рентгенологический контроль пломбирования.

Канасон сохраняет пластичность более 10 минут и затвердевает в канале корня зуба в течение около 
8 часов. В этот период времени сохраняется его антисептическое и противовоспалительное действие.

Порошок и жидкость после применения плотно закрывайте!

Указания и меры предосторожности:

Канасон содержит кортизон, параформальдегид, эвгенол. В случае аллергической реакции на данные составные части не применять.

Торговая форма :

Комбинированная упаковка

30 г порошка, 20 мл жидкости 	Арт.-№ 1250

Доп. упаковка 15 г порошка 	Арт.-№ 1253

Доп. упаковка 10 мл жидкости 	Арт.-№ 1254

Дополнительные сведения :

Для дальнейшего выполнения пломбы или восстановления зубной коронки лучшим является использование стекло-цемента (Аргион, Аква Ионобонд и Аква Ионофил Плюс).

Phone +49 (47 21) 719-0

P.O. Box 767	Fax +49 (47 21) 719-140

27457 Cuxhaven	e-mail: marketing@voco.com
VC 60 001250 RU 114 99 / 054	Germany	www.voco.com

© by VOCO

Наши препараты разработаны для применения в стоматологии. Устные и/ или письменные указания, а также наши советы, основанные на детальном изучении материала, не обязывают Вас отказаться от использования выпускаемых нами материалов в соответствии с Вашей специальностью и по Вашему усмотрению. Однако применение наших материалов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - принятым стандартам.