#### Heraenium NA

NiCrMo адгезивный  сплав

## Технические данные

Цвет белый

Плотность 8.3 г/см3

Диапазон плавления 1190-1300 С

Твердость после медленного остывания в опоке 185HV

Твердость после керамического обжига 200HV

0.2% силы сжатия после обжига 360 N/mm2

Сила растяжения после обжига 650 N/mm2

Удлинение 23 %

Коэффициент термического расширения 14.4 mk/mm*K

# Свойства

- Превосходная адгезия металла с керамикой

- Улучшенная эстетика и сцепление при использовании с Blendgold Neu

- Исключительная коррозионная стойкость

- Безпроблемная обработка

# Выдающимися показатели сцепления металл-керамика

Творческая (новая) композиция этих новых сплавов позволяет достичь более высоких показателей сцепления с керамикой чем традиционные не прецизионные адгезивные сплавы. Эти показатели могут быть увеличены а эстетика улучшена при использовании Blendgold Neu, уникальной особенностью этого сплава. Международные стандарты применяют 3 точечный тест на изгиб для сравнения качества сцепления металл керамика. Диаграммы показывают что сила сцепления Heraenium NA чем у других сплавов. Heraenium NA и Blendgold Neu достигают сислы сцепления намного выше чем сплавы использованные для сравнения.

# Коррозионные свойства

Количество материала попадающего в пациента (выносимого пациентом) зависит преимущественно от коррозионных свойств. В среде имитирующей слюну Heraenium NA показал предельно малую потерю массы.

### Особенности обработки

Heraenium NA легок для плавления и отливки из-за своей низкой окисляемости. Существующее отливочное оборудование может быть использовано для работы с Heraenium NA.

Однако наивысшее качество отливок может быть достигнуто в литейном оборудовании Heraeus.

Денежные вложения значительно снижены т.к. отливки получаются гладкими и легко обрабатываемыми

Уменьшение твердости делает его легким для грубой и окончательной обработки.

Совместим с ведущими керамическими материалами.

Литниковая система: мы рекомендуем перегородочную технологию; 5.0 мм основная перегородка и питатели; 3.5 мм коннекторы (см рис 4).

Подробности вы можете найти в рабочих инструкциях.

Внимание

Heraenium NA должен применяться строго индивидуально с известной чувствительностью пациента к никелю. Пыль, содержащая никель, не должна вдыхаться.

# Text boxes

# Heraeus

### Kulzer

## Laboratory Products Division